## Slide 1: Реакция кросс-сочетания Сузуки-Мияура с применением полимерных палладиевых катализаторов
Бахвалова Елена Сергеевна
Магистрант 2 курса кафедры БТиХ
Направление подготовки 18.04.01
Химия и технология БАВ

## Slide 2
R = алкил, H
R1 = алкил, арил, алкенил
R2 = алкил, арил, алкенил, аллил
X = Cl, Br, I и др.
Характеристика реакции Сузуки-Мияура
Преимущества:
Мягкие условия реакции
Доступность производных бороновых кислот
Простота отделения побочных продуктов
Кросс-сочетание Соногашира
Крос-сочетание Стилле
Кросс-сочетание Негиши
Кросс-сочетание Хека
Продукты:
Аналоги природных БАВ
Фармакологически активные вещества
Жидкие кристаллы
Полимеры
2

## Slide 3
Катализаторы кросс-сочетания Сузуки-Мияура
Гомогенные комплексы Pd | Pd, стабилизированный фосфор- или азотсодержащими лигандами
Безлигандные катализаторы | Pd/C, Pd/SiO2, Pd/MgO, Pd/SiO2 PdCl2, Pd(CH3COO)2
кластеры
наночастицы
растворимые комплексы молекулярные формы металлический Pd
вымывание Pd
рекристаллизация агрегация
Катализаторы «коктейльного» типа
Невозможность регенерации
Простое отделение от реакционной массы и регенерация
3
Pan C. [et al.] / Catalysis communication (2008), 9, 321.
Proch S. [et al.] / Adv. Synth. Catal. (2008), 350, 493.
D.B. Eremin, V.P. Ananikov / Coordination Chemistry Reviews 346 (2017) 2-19.

## Slide 4
Механизм
Гетерогенный
Протекает на поверхности наночастиц Pd
Гомогенный
Протекает с участием растворенных форм Pd
4
Pröckl, S. S [et al.] / Angew. Chem., (2004), 43, 1881−1882.

## Slide 5
Сверхсшитый полистирол
5
 | MN100 | MN270
Функциональная группа | Третичный амин | -
Объем пор (не менее) | 0.48 мл/г | 0.79 мл/г
Микропоры и мезопоры | преобладают | 
Площадь поверхности (не менее) | 724 м²/г | 1373 м²/г
3D модель СПС, Z=100 % (Pastukhov A.V.,
A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds Russian Academy of Sciences, Russia)

## Slide 6
Катализаторы
Методика синтеза монометаллических каталитических систем
Прекурсоры
Измельчение полимера до размера фракций < 63мкм
Промывка водой, ацетоном
Сушка до постоянной массы
Сушка
при 70oC
Пропитка раствором прекурсора
Обработка
Na2CO3
Сушка при 70oC
до постоянной массы
PdCl2(C6H5CN)2
PdCl2(CH3CN)2
PdCl2
2% Pd/MN270-1
2% Pd/MN270-2
2% Pd/MN270-3
6
MN270
MN100

## Slide 7
1 – реактор, 2 – измерительная бюретка,
3 – уравнительный сосуд, 4 – кривошипно-шатунный механизм, 5 – электродвигатель
Условия
Температура | 60оС
Атмосфера | N2
Растворитель | этанол-вода 5:1
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
Основание (NaOH) | 1.5 ммоль
Катализатор | 50 мг
Установка
Методика проведения реакции
7
Вещества
гомосочетание

## Slide 8
Каталитическое тестирование
Влияние прекурсора
Время, с
Конверсия 4-БрАн, %
Катализатор | Конверсия, % | Селективность, %
2% Pd/MN270-1 | 89.9 | 97.2
2% Pd/MN270-2 | 89.3 | 98.4
2% Pd/MN270-3 | 88.6 | 97.2
8
PdCl2(C6H5CN)2
PdCl2(CH3CN)2
PdCl2
Прекурсоры
Pd/MN270-3
Dm = 5.2 ± 2.6 нм

## Slide 9
9
PdCl2(CH3CN)2
Влияние полимера
Dm = 4.3 ± 1.2 нм
Dm = 6.7 ± 1.6 нм
MN100
MN270
После реакции сформировались большие агрегаты наночастиц неправильной формы диаметром до 25 нм
ПЭМ микрофотографии катализаторов после реакции
Более узкое распределение наночастиц по размерам

## Slide 10
Биметаллические каталитические системы
Катализатор | Содержание Au, % | Cодержание Pd, % | Конверсия, %
Au/MN100 | 1.75 | - | <5
Pd/MN100-1 | - | 1.16 | 95.6
Au-Pd/MN100-1 | 1.80 | 1.15 | 98.5
Pd/MN100-2 | - | 0.85 | 82.3
Au-Pd/MN100-2 | 2.35 | 0.70 | 94.5
Pd/MN100-3 | - | 0.52 | 26.3
Au-Pd/MN100-3 | 2.15 | 0.35 | 73.3
Прекурсоры:
HAuCl4
PdCl2(CH3CN)2
10
Наночастица типа
ядро-оболочка
Au
Pd

## Slide 11
Выводы
11
Введение золота в состав катализаторов позволяет существенно увеличить активность образцов с низким содержанием палладия.
При создании полимерных палладий содержащих каталитических систем важно сочетание прекурсора и типа полимера.
Лучший результат был получен при сочетании MN100 с PdCl2(CH3CN)2. Конверсия 4-броманизола достигла 98% с селективностью по 4-метоксибифенилу более 90%.
PdCl2(CH3CN)2

## Slide 12
Спасибо
за внимание!