## Slide 1: Исследование кинетических особенностей протекания реакции Сузуки-Мияура в присутствии безлигандного палладий содержащего катализатора на основе сверхсшитого полистирола
Бахвалова Елена Сергеевна
Магистрант 2 курса
кафедры биотехнологии и химии
Научный руководитель:
Никошвили Л.Ж.
Тверской государственный технический университет

## Slide 2
R = алкил, H
R1 = алкил, арил, алкенил
R2 = алкил, арил, алкенил, аллил
X = Cl, Br, I и др.
Преимущества:
Мягкие условия реакции
Доступность производных бороновых кислот
Простота отделения побочных продуктов
Кросс-сочетание Соногашира
Крос-сочетание Стилле
Кросс-сочетание Негиши
Кросс-сочетание Хека
Продукты:
Аналоги природных БАВ
Фармакологически активные вещества
Жидкие кристаллы
Полимеры
2
Характеристика реакции
Gujral, S.S. // Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2012. – Vol. 2. – Iss. 4. – P. 351-367.

## Slide 3
кластеры
наночастицы
растворимые комплексы молекулярные формы металлический Pd
вымывание Pd
рекристаллизация агрегация
3
Катализаторы реакции Сузуки
Гомогенные комплексы палладия
Безлигандные катализаторы
Комплексы Pd с фосфор- или азотсодержащими лигандами
Pd/C; Pd/SiO2; Pd/polymers;
Pd(CH3COO)2; PdCl2
Pan C. [et al.] / Catalysis communication (2008), 9, 321.
Proch S. [et al.] / Adv. Synth. Catal. (2008), 350, 493
Невозможность регенерации
Простое отделение и регенерация
Локальное вымывание
Вымывание растворимых монометаллических частиц
Вымывание металлических кластеров
Разрушение металлической наночастицы
D.B. Eremin, V.P. Ananikov / Coordination Chemistry Reviews 346 (2017) 2-19
Катализаторы «коктейльного» типа

## Slide 4
Механизм реакции
Гетерогенный
Протекает на поверхности наночастиц Pd
Гомогенный
Протекает с участием растворенных форм Pd
4
Pröckl, S. S [et al.] / Angew. Chem., (2004), 43, 1881−1882.

## Slide 5
Сверхсшитый полистирол
3D модель СПС, Z=100 % (Pastukhov A.V.,
A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds Russian Academy of Sciences, Russia)
Прочная пористая структура полимера хорошо подходит для образования и стабилизации металлических наночастиц, однако она не предотвращает их агрегацию
Функциональная группа | Третичный амин | -
Объем пор | 0.48 мл/г | 0.79 мл/г
Микропоры и мезопоры | преобладают | 
Площадь поверхности | 724 м²/г | 1373 м²/г
 | MN100 | MN270
5

## Slide 6
Синтез каталитических систем
Nemygina N.A., Nikoshvili L.Zh., Matveeva V.G., Sulman M.G., Sulman E.M., Kiwi-Minsker L., Top. Catal., 59, 2016, 1185-1195
Nikoshvili L.Zh., Makarova A.S., Lyubimova N.A., Bykov A.V., Sidorov A.I., Tyamina I.Yu., Matveeva V.G., Sulman E.M., Catal. Today, 256, 2015, 231-240
L. Nikoshvili, E. Shimanskaya, A. Bykov, I. Yuranov, L. Kiwi-Minsker, E. Sulman, Catal. Today, 241, 2015, 179-188
E.M. Sulman, L.Zh. Nikoshvili, V.G. Matveeva, I.Yu. Tyamina, A.I. Sidorov, A.V. Bykov, G.N. Demidenko, B.D. Stein, L.M. Bronstein, Top. Catal., 55, 2012, 492-497
6
MN270
0.2 – 1 mm
Пропитка раствором прекурсора
Восстановление
в токе H2
Измельчение
0.63 мкм
3 часа при 300оС
Pd(CH3COO)2
MN270
2.5% Pd/MN270
2.5% Pd/MN270-R
Исходный
Восстановленный

## Slide 7
Тестирование
гомосочетание
1 – реактор,
2 – измерительная бюретка,
3 – уравнительный сосуд,
4 – кривошипно-шатунный механизм,
5 – электродвигатель
Температура | 40 - 70оС
Атмосфера | N2
Растворитель | этанол-вода 5:1, 2:1
Скорость перемешивания | 400-800 кач/мин
Арилгалогенид | От 0.5 до 2 ммоль
Фенилбороновая кислота | От 0.75 до 4 ммоль
Основание | От 1 до 4 ммоль
Катализатор | От 20 до 50 мг
7

## Slide 8
Влияние степени восстановления палладия
8
 | Pd(CH3COO)2 | PdO | Pdn | Pd(0)
Pd/MN270 | 25.9 % | 41.9 % | 28.6 % | 3.4 %
Pd/MN270-R | 13.1 % | 10.6 % | 63.0 % | 13.2 %
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
NaOH | 1.5 ммоль
Масса катализатора | 50 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Формы палладия на поверхности каталитических систем по данным РФЭС
 | Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
Pd/MN270 | 97.4 | 97.5
Pd/MN270-R | 99.7 | 96.5

## Slide 9
Светлопольные ПЭМ изображения
(размеры частиц 4-10 нм)
Темнопольное
ПРЭМ изображение
Электронно-микроскопические исследования наночастиц Pd
9
Meyer, H.-J.;Mueller-Buschbaum, H. Reference Journal of the Less-Common Metals (1976), 76, 293-298

## Slide 10
Влияние концентрации палладия
10
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
NaOH | 1.5 ммоль
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Pd/MN270
Pd/MN270-R
Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
99.7 | 96.5
99.3 | 96.7
96.4 | 98.5
Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
97.4 | 97.5
93.4 | 98.9

## Slide 11
Влияние концентрации NaOH
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
Масса катализатора | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Pd/MN270
Pd/MN270-R
11
Катализатор | Концентрация NaOH | Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
Pd/MN270 | 1.5 ммоль | 93.4 | 98.9
 | 2 ммоль | 99.4 | 97.6
Pd/MN270-R | 1.5 ммоль | 96.4 | 98.5
 | 2 ммоль | 99.2 | 96.6

## Slide 12
Влияние концентрации фенилбороновой кислоты
4-броманизол | 1 ммоль
NaOH | 2 ммоль
Масса катализатора | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Pd/MN270
Pd/MN270-R
12
Катализатор | Концентрация ФБК | Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
Pd/MN270 | 1.5 ммоль | 99.4 | 97.6
 | 2 ммоль | 99.6 | 96.9
Pd/MN270-R | 1.5 ммоль | 99.2 | 96.6
 | 2 ммоль | 98.6 | 97.5

## Slide 13
Влияние степени разбавления
13
Pd/MN270
Pd/MN270-R
Масса катализатора | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Larina, E. V. Approach to the determination of kinetic order of catalyst deactivation: observation of unusual kinetics in the Suzuki–Miyaura reaction [Text] / E. V. Larina, A. Kurokhtina, A. F. Schmidt // Mendeleev Commun. –
2014. – V. 2. – № 2. – P. 96 – 97.

## Slide 14
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
NaOH | 2 ммоль
Pd/MN270-R | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 60оС
14
Влияние скорости перемешивания

## Slide 15
Влияние температуры
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
NaOH | 2 ммоль
Pd/MN270-R | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
15
100 кДж/моль для Pd/C
111-116 кДж/моль для карбенового комплекса Pd(II)
Crawford K.A., Cowley A.H., Humphrey S.M. // Catal. Sci. Technol. 2014. V. 4. P. 1456-1464.
Chen J.-S. // PhD thesis, New Brunswick, New Jersey. 2008. 124 pp.

## Slide 16
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 3 ммоль
NaOH | 3 ммоль
Pd/MN100 | 50 мг
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Влияние температуры
2% PdCl2(CH3CN)2/MN100
16

## Slide 17
Влияние состава растворителя и природы основания
4-броманизол | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
Основание | 2 ммоль
Pd/MN270-R | 20 мг
Температура | 70оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
1.5% PdCl2(CH3CN)2/MN100
Nadezhda A. Nemygina, Linda Zh. Nikoshvili [et al.] // Org. Process Res. Dev., 2016, 20 (8), pp 1453–1460
17
1.5% PdCl2(CH3CN)2/MN100
Немыгина Н.А., Никошвили Л.Ж. и др. // Вестник ТвГУ. Серия: Химия. 2017. № 3. С. 37–43

## Slide 18
Влияние природы арилгалогенида
Арилгалогенид | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 1.5 ммоль
NaOH | 2 ммоль
Pd/MN270-R | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 70оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
Арилгалогенид | 1 ммоль
Фенилбороновая кислота | 3 ммоль
NaOH | 4 ммоль
Pd/MN270-R | 20 мг
Растворитель | этанол/вода 5:1
Температура | 70оС
Скорость перемешивания | 800 кач/мин
18
Конверсия, %
2.3 99.8 95.1
Конверсия, %
99.7 87.0
Конкурирующие субстраты

## Slide 19
Рециклы
19
Larina E.V., Kurokhtina A.A., Schmidt A.F. Approach to the determination of kinetic order of catalyst deactivation: observation of unusual kinetics in the Suzuki-Miyaura reaction // Mendeleev Commun. 2014. V. 24. P. 96-97.
№ цикла | Конверсия 4-БрАн, % | Селективность по 4-МБФ, %
1 | 99.8 | 97.3
2 | 44.6 | 98.1
3 | 19.6 | 97.9
1.5% PdCl2(CH3CN)2/MN100

## Slide 20
20
Выводы
Сложное поведение данных катализаторов интересно для исследования, так как остается нерешенным ряд вопросов. Например, не выяснена причина дезактивации катализатора. Часть результатов для более полного объяснения требует привлечения дополнительных методов исследования.
Интересный эффект был получен в условиях конкурирующих субстратов, увеличилась не только скорость превращения наименее активного субстрата, но и в разы уменьшилось общее время протекания реакции.
Высокая активность
Высокая селективность
Причина дезактивации
Броманизол и хлоранизол в конкурентных условиях

## Slide 21
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 15-19-20023)
Благодарности
Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова
Тямина
Ирина Юрьевна
(синтез катализаторов)
Лаборатория просвечивающей электронной микроскопии национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Быков
Алексей Владимирович
(РФЭС)
Никошвили Линда Жановна
Исследование каталитических систем методом ПЭМ
(научный руководитель)
Определение массовых валовых содержаний химических элементов в синтезированных катализаторах методом РФА

## Slide 22
Спасибо
за
внимание!